# Terradec 4cm

Bestektekst, versie 1.0, 18 oktober 2026

# 1. Omschrijving

Terradec 4cm is de berijdbare uitvoering van onze waterdoorlatende grindvloer. De laagdikte van 40 mm geeft de drukverdeling die nodig is onder personenauto's, zonder plassen of losse steentjes.

# 2. Fabrikaat en type

Fabrikaat Vloersch, type Terradec 4cm. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders.

# 3. Laagopbouw en materialen

# 4. Prestatie-eisen

| Type | Waterdoorlatende gebonden grindvloer voor buiten, berijdbaar |
| --- | --- |
| Laagdikte | 40 mm, voor drukverdeling onder personenauto''s |
| Belastingklasse | personenauto''s en lichte bestelwagens, geen vrachtverkeer |
| Bindmiddel | Eencomponent polyurethaan, 100 procent vaste stof, uv-stabiel, hard-elastisch |
| VOS-gehalte bindmiddel | minder dan 1 procent |
| Kleuren | Terradec collectie met 8 granulaatkleuren, andere kleuren in overleg |
| Waterhuishouding | Volledig waterdoorlatend, hemelwater infiltreert en buffert in de onderbouw |
| Ondergrond | Vlakke, verdichte fundering met stabiele, gedimensioneerde kantopsluiting |
| Vlakheid ondergrond | 5 mm onder een rei van 2 meter |
| Ontwikkeling | In samenwerking met de Universiteit Gent |
| Ingebruikname bij 20 graden | Beloopbaar na 6 uur, licht belastbaar na 48 uur, volledig na 7 dagen |
| Antislip | Van nature stroef door de korrel |
| Belasting | Personenauto's en lichte bestelwagens |
| Oppervlak | Naadloos, open korrelstructuur, waterdoorlatend |
| Productdocumentatie | DoP en documentatie op aanvraag |
| Ingebruikname | Beloopbaar na 6 uur, belastbaar na 2 dagen |

# 5. Ondergrond en voorbehandeling

Betonondergrond of zandcementdekvloer met een hechttreksterkte van minimaal 1,5 N/mm², droog, vrij van cementhuid, olie, vet en losse delen. Mechanisch voorbehandelen door kogelstralen of schuren. Scheuren en gaten herstellen met een door de fabrikant voorgeschreven reparatiemortel. De troffelvloer volgt de ondergrond; afschot wordt in overleg aangepast.

# 6. Verwerking en condities

Verwerking door Vloersch B.V. volgens het technisch datablad van de fabrikant. Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10 en 30 °C tijdens verwerking en uitharding; relatieve luchtvochtigheid maximaal 80 procent; ondergrondtemperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt. Ruimte tocht- en stofvrij en afgesloten voor derden tot ingebruikname.

# 7. Detaillering

Aansluitingen op wanden met een holle plint, aansluitingen op goten en putten, dilataties en drempels volgens de detailafwerkingen van Vloersch B.V.

# 8. Keuring en oplevering

Voor aanvang: controle van hechtsterkte en restvocht van de ondergrond. Na oplevering: visuele controle op een gesloten oppervlak, gelijkmatige structuur en laagdikte. Oplevering in overleg met de opdrachtgever.

# 9. Documentatie en garantie

Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.