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1. Omschrijving
Terrazzo is een naadloze vloer van cement of hars met marmer-, graniet- of glaskorrels, die na het aanbrengen wordt geslepen en gepolijst tot een glad, gemêleerd oppervlak. Wij voeren terrazzo op aanvraag uit, per project afgestemd op korrel, kleur en glans.
2. Fabrikaat en type
Fabrikaat Vloersch, type Terrazzo vloersysteem. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders.
3. Laagopbouw en materialen

4. Prestatie-eisen
	Antislip
	Op aanvraag, afhankelijk van afwerking

	Belasting
	Intensief loopverkeer, publieke ruimten

	Laagdikte
	per project, geslepen afwerking

	Oppervlak
	Naadloos, geslepen en gepolijst, gemêleerd

	Productdocumentatie
	Documentatie op aanvraag

	Ingebruikname
	Per project, inclusief slijpen en polijsten


5. Ondergrond en voorbehandeling
Betonondergrond of zandcementdekvloer met een hechttreksterkte van minimaal 1,5 N/mm², droog, vrij van cementhuid, olie, vet en losse delen. Mechanisch voorbehandelen door kogelstralen of schuren. Scheuren en gaten herstellen met een door de fabrikant voorgeschreven reparatiemortel. De troffelvloer volgt de ondergrond; afschot wordt in overleg aangepast.
6. Verwerking en condities
Verwerking door Vloersch B.V. volgens het technisch datablad van de fabrikant. Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10 en 30 °C tijdens verwerking en uitharding; relatieve luchtvochtigheid maximaal 80 procent; ondergrondtemperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt. Ruimte tocht- en stofvrij en afgesloten voor derden tot ingebruikname.
7. Detaillering
Aansluitingen op wanden met een holle plint, aansluitingen op goten en putten, dilataties en drempels volgens de detailafwerkingen van Vloersch B.V.
8. Keuring en oplevering
Voor aanvang: controle van hechtsterkte en restvocht van de ondergrond. Na oplevering: visuele controle op een gesloten oppervlak, gelijkmatige structuur en laagdikte. Oplevering in overleg met de opdrachtgever.
9. Documentatie en garantie
Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.
vloersch.nl	18 oktober 2026
a99c56d873f1789d15df924174be80c3529c141b.png
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT




