# Terrazzo vloersysteem

Bestektekst, versie 1.0, 14 oktober 2026

# 1. Omschrijving

Terrazzo is een naadloze vloer van cement of hars met marmer-, graniet- of glaskorrels, die na het aanbrengen wordt geslepen en gepolijst tot een glad, gemêleerd oppervlak. Wij voeren terrazzo op aanvraag uit, per project afgestemd op korrel, kleur en glans.

# 2. Fabrikaat en type

Fabrikaat Vloersch, type Terrazzo vloersysteem. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders.

# 3. Laagopbouw en materialen

# 4. Prestatie-eisen

| Antislip | Op aanvraag, afhankelijk van afwerking |
| --- | --- |
| Belasting | Intensief loopverkeer, publieke ruimten |
| Laagdikte | per project, geslepen afwerking |
| Oppervlak | Naadloos, geslepen en gepolijst, gemêleerd |
| Productdocumentatie | Documentatie op aanvraag |
| Ingebruikname | Per project, inclusief slijpen en polijsten |

# 5. Ondergrond en voorbehandeling

Betonondergrond of zandcementdekvloer met een hechttreksterkte van minimaal 1,5 N/mm², droog, vrij van cementhuid, olie, vet en losse delen. Mechanisch voorbehandelen door kogelstralen of schuren. Scheuren en gaten herstellen met een door de fabrikant voorgeschreven reparatiemortel. De troffelvloer volgt de ondergrond; afschot wordt in overleg aangepast.

# 6. Verwerking en condities

Verwerking door Vloersch B.V. volgens het technisch datablad van de fabrikant. Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10 en 30 °C tijdens verwerking en uitharding; relatieve luchtvochtigheid maximaal 80 procent; ondergrondtemperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt. Ruimte tocht- en stofvrij en afgesloten voor derden tot ingebruikname.

# 7. Detaillering

Aansluitingen op wanden met een holle plint, aansluitingen op goten en putten, dilataties en drempels volgens de detailafwerkingen van Vloersch B.V.

# 8. Keuring en oplevering

Voor aanvang: controle van hechtsterkte en restvocht van de ondergrond. Na oplevering: visuele controle op een gesloten oppervlak, gelijkmatige structuur en laagdikte. Oplevering in overleg met de opdrachtgever.

# 9. Documentatie en garantie

Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.